Изоляционные свойства

Отличительной особенностью утеплителя ЭКОВАТЫ является не только низкий коэффициент теплопроводности 0,04 W/m.K.

Надежность любого утеплителя определяется надежностью его самых слабых мест утепления.

Наш целлюлозный утеплитель ЭКОВАТА заполняет даже самые узкие щели и швы. Закачка утеплителя в конструкцию под давлением способствует образованию бесшовного теплоизоляционного контура с одинаковой теплопроводностью во всех местах, что исключает образование «мостиков холода».

Для сравнения: швы между традиционными плитными утеплителями значительно ухудшают свойства всей теплоизоляции. Например:

Для стены 1х1м толщиной 14см -  шов не более 1мм снижает показатель термосопротивления с 3,3 до 0,7 m2K/W.

Теплоизоляция здания важна не только зимой, но жарким летом.

Благодаря высокой теплоемкости нашей ЭКОВАТЫ замедляется прогревание стен и кровли, при этом прохлада в доме сохраняется до глубокой ночи.

Характерный показатель «сдвиг фаз» представляет собой интервал времени в часах, который требуется температурной волне, чтобы пройти от наружной стороны элемента здания до его до его внутренней поверхности.

Этот показатель для 20см ЭКОВАТЫ составляет 12 часов (для сравнения: для 20см минеральной ваты – 6 часов).

По результатам натурных исследований  в Университете Денвера в  двух одинаковых корпусах, при одинаковых значениях изоляции: дом изолированный целлюлозной ватой экономил до 26% энергии по сравнению с традиционной изоляцией ( минеральная вата …).

Эковата способна  своими капиллярными волокнами впитывать влагу из воздуха не изменяя  теплоизоляционных свойств.

Традиционные утеплители из минеральных волокон конденсируют влагу из воздуха в порах на поверхности волокон, что приводит к существенному ухудшению теплоизолирующей способности, и требует устройства сплошной пароизоляции.

Благодаря своей плотной «флоковой» структуре из разнонаправленных  волокон ЭКОВАТА  обладает существенно лучшей воздухо- и ветроизоляцией, что особенно важно при строительстве из деревянных конструкций.