ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средняя плотность: 			100-200 кг/м3

Коэф. Теплопроводности:

При t 25 0С 				0,05-0,07 Вт/Мх град С

При t 400 0С 				0,14-0,18 Вт/Мх град С

Температура плавления: 		1350 0С

Коэф. звукопоглощения:

При частоте 1000 Гц 			0,7 – 0,8

Модуль упругости: 			1,5 –3 кг/с

Благодаря своим свойствам вермикулит с успехом применяется в ряде отраслей промышленности.

## Применение вермикулита в строительстве.

В последние годы на рынке строительной продукции отмечается резкое увеличение спроса на индивидуальные дома коттеджного (усадебного) типа повышенной комфортности. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что за счет применения эффективного теплоизоляционного материала – вспученного вермикулита – можно во многом решить вопрос постройки зданий с улучшенными теплотехническими показателями, удовлетворяющими требованиям как новых СНиПов, так и запросам самых взыскательных застройщиков.

Благодаря своим ценным тепло-, звукоизоляционным и защитным свойствам вермикулит находит успешное применение в строительстве:

- изоляция чердачных помещений, потолков (толщина засыпки для региона 100 мм);

- теплоизоляция полов 1-х этажей;

- теплоизоляция плоской кровли (толщина битумовермикулитовой изоляции при объемной массе 350 кг/м3 не превышает 120 мм, коэффициент теплопроводности не превышает 0,087 вт/м х град. С;

- внутренние и наружные теплоизоляционные штукатурки, кладочные растворы. Введение вермикулита в состав штукатурных, кладочных смесей, даже в малых количествах, значительно повышает их удобоукладываемость, улучшает затираемость. По сопротивлению теплоотдаче слой, толщиной 20 мм соответствует 120-140 мм кирпичной кладки;

- использование при кирпичной колодцевой кладке. При толщине кладки 550 мм  отвечает требованиям 1 этапа новых строительных норм по теплотехнике, а при толщине 680 мм -2 этапу;

- тепло гидроизоляция фундаментов;

- огнезащитные вермикулитовые покрытия металлических конструкций, покрытия ДВП, ДСП с целью повышения огнестойкости и декоративности;

- может применяться в виде сыпучих утеплителей, тепловых растворов, кладочных растворов.

Имеет ряд преимуществ перед многими теплоизоляционными материалами:

-     не горит;

-     не гниет;

-     химически инертен;

-     долговечен;

-     биостоек;

-     применяется для теплоизоляции при t от –250 С до +1150 С;

-     коэффициент теплопроводности марки 100 при t 25 С – 0,06 вт/мк;

-     экологически чист;

-     имеет красивый золотистый или серебристый цвет.

# вермикулит в колодцевой кладке

Лишь немногие из известных минералов вызывают такой разносторонний интерес, как вермикулит. Строительство, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт – это далеко не все отрасли народного хозяйства, где вермикулит находит практическое применение. Его использование в строительстве позволяет экономить топливо, эл/энергию, тепло, способствует уменьшению веса изделий и улучшению тепло влажностного режима помещений, увеличивает долговечность зданий, удешевляет строительство.

Уникальные физические свойства вермикулита – высокая пористость, малый объемный вес, низкий коэффициент теплопроводности, а также минеральный состав, обеспечивающий  высокую огнестойкость и биостойкость, ставят его на одно из первых мест среди других теплоизоляционных материалов.

Наиболее широкое применение вспученный вермикулит находит в теплоизоляции жилых домов, общественных зданий и сооружений.

В отличие от других видов сыпучих теплоизоляционных материалов (перлита, керамзита) вермикулит обладает упругой деформацией,  осадки в вермикулитовых засыпках отсутствуют, если материал засыпки находится в упруго сжатом состоянии, при котором силы трения  вермикулита о стенки конструкции, обусловленные силами упругости, будут превосходить уплотняющие действия силы зерен, сотрясений и т.п.

Оптимальным следует считать уплотнение вермикулита на 15-25%. При таком сжатии напряжения оказываются равными 0,07-0,15 кг/см2, что гарантирует безосадочность изоляции.

Осадка в изоляционном слое также отсутствует при заполнении полости между конструкционными элементами, вспученным вермикулитом, затаренным в мешки.

Применение вермикулита в сыпучем виде в колодцевой кладке имеет несколько существенных преимуществ по сравнению с применением формованных изделий и перлитобетона:

1.  Уменьшается объемный вес изоляции в 2-3 раза.

2.  Улучшаются теплоизоляционные свойства при той же толщине изоляции в 2 раза.

3.  За счет существенного снижения влажности теплоизоляционного слоя в зимний период температура внутренней поверхности стены по сравнению с вермикулитобетонной изоляцией выше на 3-5 º.

4.  Снижается стоимость затрат на материалы на 20 %.

5.  Уменьшаются объемы строительно-монтажных работ на 30%.

6.  Защищает стены от возникновения плесени, грибка, сырости.

7.  Защищает дом от воздействия огня, так как вермикулит является прекрасным огнезащитным материалом.

Перлит и керамзит в колодцевой кладке не применяются, так как они обладают осадочными свойствами.

Проанализировав рынок аналогичных по физико-химическим свойствам теплоизоляционных материалов, можно с уверенностью сказать, что вермикулит является еще и самым дешевым материалом при высоких технических характеристиках.

Выпускается продукция в соответствии с Госстандартом (ГОСТ 12865-67)  и сертифицирована.