Минимальная толщина изоляции зимой и летом для Германии

| Изоляция | Плотность, кг/м3 | Теплопро-водность, Вт/м 0С | Теплоем-кость, Вт час/м30С | Толщина зимой, см | Толщина летом, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Древесноволокнистая плита | 160 | 0,04 | 80 | 17,3 | 18,5 |
| Щепа | 90 | 0,055 | 63 | 23,8 | 24,5 |
| Пробка дробленая | 100 | 0,045 | 42 | 19,5 | 27,1 |
| Целлюлозная вата | 70 | 0,045 | 42 | 19,5 | 27,1 |
| Целлюлозная вата | 55 | 0,04 | 33 | 17,3 | 28,6 |
| Пенополиуретан | 30 | 0,03 | 13 | 13,0 | 40,5 |
| Перлит вспученный | 90 | 0,05 | 20 | 21,7 | 41,6 |
| Шерсть овечья | 20 | 0,04 | 10 | 17,3 | 53,5 |
| Полистирол | 20 | 0,04 | 8 | 17,3 | 59,3 |
| Полиэфирные волокна | 15 | 0,045 | 2 | 19,5 | 110,0 |
| Хлопок | 25 | 0,04 | 4 | 17,3 | 69,0 |
| Минеральная вата | 18 | 0,04 | 6 | 17,3 | 81,5 |