| расчет состава бетона по |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Указания по повышению морозостойкости бетона транспортных сооружений" |  |
| ВСН 150-93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав бетона Класса | В 20 | на 1 м3 |  |  |  |  |  |
| Средняя прочность | 261,9 | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| Морозостойкость | F150 |  |  |  |  |  |  |
| Крупн. Заполн. | бетон на щебне |  |  |  |  |  |
| В/Ц |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 1м3 |  |  |  | объем |  |  |
| Расчетный состав |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М400 |  | 322,85 | кг |  |  | 262,48 | л |  |
| Вода |  | 184,00 | кг |  |  | 184,00 | л |  |
| Песок |  | 813,04 | кг |  |  | 524,54 | л |  |
| Крупн. Заполнитель | 1023,70 | кг |  |  | 710,90 | л |  |
| Прбный замес на 11 литров |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М400 |  | 3,55 | кг |  |  |  |  |  |
| Вода |  | 2,02 | кг |  |  |  |  |  |
| Песок |  | 8,94 | кг |  |  |  |  |  |
| Крупн. Заполнитель | 11,26 | кг |  |  |  |  |  |
| С-3 |  | 0,081 | л |  |  |  |  |  |
| Конечный состав( с у четом влажности песка) | 5 | % | Обем на 1м3 |
| Цемент М400 |  | 322,85 | кг | 161,43 | кг |  | 266,82 |  |
| Вода |  | 135,94 | кг | 67,97 | кг |  | 135,94 |  |
| Песок |  | 853,69 | кг | 426,84 | кг |  | 550,77 |  |
| Крупн. Заполнитель | 1023,70 | кг | 511,85 | кг |  | 710,90 |  |
| Количество добавок |  |  |  |  |  |  |  |
| С-3 | 0,5 | % от массы цемента | 1,614 | кг |  |  |  |
| Количество 20% р-ра добавки |  |  |  |  |  |  |
| С-3 |  | 7,405 | л | 3,70 | л |  |  |  |