ЭКОВАТА – распушенные целлюлозные волокна для теплоизоляции Вашего дома, производимые из переработанных газет с добавлением

природных антипиренов и антисептиков.

В природе целлюлоза является универсальным строительным материалом, наиболее распространенным органическим соединением.

Уникальная технология производства ЭКОВАТЫ позволяет нам максимально использовать свойства целлюлозы. Низкая теплопроводность, высокая удельная теплоемкость и гигроскопичность капиллярных целлюлозых волокон обуславливает отличные изоляционные свойства ЭКОВАТЫ и защиту от образования конденсата.

ЭКОВАТА – экологически чистая и безопасная

- природная и натуральная

- органическая из возобновляемых растительных волокон

просто хорошая изоляция.

Этими понятиями часто злоупотребляют – вводя в заблуждение потребителя. Поскольку в настоящее время нет формального определения природного, натурального и т.д. строительного материала.

Так к натуральным, природным экологичным материалам часто относят:

асбест, стеклянную и минеральную вату, цемент и бетон, полиэфирные волокна, пенопласты и т.д.

Экологичность материала правильно оценивать по воздействию на окружающую среду в процессе его производства, применения и утилизации (в течение всего жизненного цикла): по расходу  потребляемых ресурсов и в частности энергии. По этим показателям Эковата  лидер среди всех  экологичных теплоизоляционных материалов.

Отличительной особенностью утеплителя ЭКОВАТЫ является не только низкий коэффициент теплопроводности 0,04 W/m.K.

Надежность любого утеплителя определяется надежностью его самых слабых мест утепления.

Наш целлюлозный утеплитель ЭКОВАТА заполняет даже самые узкие щели и швы. Закачка утеплителя в конструкцию под давлением способствует образованию бесшовного теплоизоляционного контура с одинаковой теплопроводностью во всех местах, что исключает образование «мостиков холода».

Для сравнения: швы между традиционными плитными утеплителями значительно ухудшают свойства всей теплоизоляции. Например:

Для стены 1х1м толщиной 14см -  шов не более 1мм снижает показатель термосопротивления с 3,3 до 0,7 m2K/W.

Теплоизоляция здания важна не только зимой, но жарким летом.

Благодаря высокой теплоемкости нашей ЭКОВАТЫ замедляется прогревание стен и кровли, при этом прохлада в доме сохраняется до глубокой ночи.

Характерный показатель «сдвиг фаз» представляет собой интервал времени в часах, который требуется температурной волне, чтобы пройти от наружной стороны элемента здания до его до его внутренней поверхности.

Этот показатель для 20см ЭКОВАТЫ составляет 12 часов (для сравнения: для 20см минеральной ваты – 6 часов).

По результатам натурных исследований  в Университете Денвера в  двух одинаковых корпусах, при одинаковых значениях изоляции: дом изолированный целлюлозной ватой экономил до 26% энергии по сравнению с традиционной изоляцией ( минеральная вата …).

Эковата способна  своими капиллярными волокнами впитывать влагу из воздуха не изменяя  теплоизоляционных свойств.

Традиционные утеплители из минеральных волокон конденсируют влагу из воздуха в порах на поверхности волокон, что приводит к существенному ухудшению теплоизолирующей способности, и требует устройства сплошной пароизоляции.

Благодаря своей плотной «флоковой» структуре из разнонаправленных  волокон ЭКОВАТА  обладает существенно лучшей воздухо- и ветроизоляцией, что особенно важно при строительстве из деревянных конструкций.

Высокая звукоизоляция

Плотно прилегающий, бесшовный целлюлозный утеплитель прекрасно подавляет звуковые колебания средних и высоких частот.

Звук задерживается не только в порах между волокнами, но и в порах самих волокон.

Кроме того швы между традиционными изоляционными плитами и не плотности в изоляции значительно снижают звукоизоляцию стены в целом (эффект «замочной скважины»).

При измерении звукоизоляции перегородок результаты целлюлозной ваты по сравнению с обычными волокнистыми полотнами были лучше на 7дБ.

Огнестойкость

Для обеспечения надлежащей пожаростойкости  Эковаты мы пропитываем целлюлозные волокна минеральными солями борной кислоты. При возгорании бораты обезвоживаются, окисляют и карбонизируют поверхность, образуя на ней защитный тугоплавкий слой, защищая внутренние слои материала от поступления воздуха и тепла.

Многочисленные натурные испытания конструкций, изолированных целлюлозной ватой, показывают результаты пожаростойкости превосходящие даже конструкции с минеральной ватой.

Согласно Российской классификации ЭКОВАТА характеризуется как:

В-1 (воспламеняемость), Г-2 (горючесть), Д-2 (дымообразующая способность)

Биостойкость и долговечность

Эковата, благодаря наличию в ее составе антисептиков, не подвержена нападению насекомых, грызунов, плесени и грибов. Она эффективно защищает деревянные конструкции от биоповреждений весь срок их эксплуатации.

Экологичность

Эковата не содержит вредных для здоровья веществ, ее производство в высшей степени экологично, она безотходна, легко утилизируется по окончанию службы, допускает многократное повторное использование.

Экономическая выгода

Эковата – универсальный теплоизолятор, подходит для изоляции любых форм, толщин, размеров конструкций в сухих условиях эксплуатации.

Сохраняет объем на весь срок эксплуатации здания (100 лет). Механизированная подача материала в конструкции  повышает многократно производительность труда на строительстве при гарантированном качестве. Безотходное производство и применение. Выпускается в брикетах в уплотненном виде, что существенно снижает затраты на транспортировку на объект.

ПАССИВНЫЕ ДОМА

Определение

«Пассивный дом» - одно из разновидностей целого ряда понятий:

энергоэффективный, солнечный, активный, энергонезависимый, дом с ультранизким потреблением энергии и т.п.

Стандарт «пассивного дома» это свод правил строительства, следуя которым можно не просто тратить  мало энергии на отопление здания, но и жить в максимально комфортных условиях. Стандарт разрабатывался в Германии Институтом пассивного дома в 90-х годах прошлого века. Его аналоги есть практически  во всех странах Европы. Тысячи домов по всему миру построены и строятся сейчас.

«Пассивный дом» настолько хорошо теплоизолирован, что он требует на отопление в несколько раз меньше энергии (для Германии 15кВтч/м2год), по сравнению со стандартными домами. Кроме того в доме устанавливается: приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла (с КПД до 90%) , энергоэффективные окна и различные инженерные системы, позволяющие использовать энергию грунта, воды, солнца и т.д.

Благодаря мощной теплоизоляции 30 -50 см ваты, термосопротивление наружных стен и кровли в таких зданиях обычно  10 -12 м оС/Вт (по СНИПу для Москвы 3,2- 4).

Теплоизоляция наружного контура дома должна быть непрерывной со всех сторон, за исключением окон, термосопротивление которых в лучшем случае 1-2 м оС/Вт.

Идея делать стены с такой мощной изоляцией возникла, когда энергоносители существенно подорожали, а стоимость изоляции практически не менялась. При этом оптимальное соотношение затрат на  теплоизоляцию и на отопление дома сместилось в сторону увеличения теплоизоляции до 40 -50 см.

Стало выгодно делать толще теплоизоляцию дома и не делать дорогие системы отопления, не говоря даже о том, что придется существенно меньше платить за отопление.

После вступления России в ВТО цены на энергоносители и  на отопление существенно вырастет, и потребность в энергоэффективных  и «пассивных» домах будет расти.

Конструкция

Существенное увеличение в 2,5 - 3 раза толщины теплоизоляции стен, кровли и перекрытия естественно ведет к удорожанию строительства «пассивного дома». Как уменьшить это удорожание и сделать «пассивные дома» общедоступными.

Компания «Экватор» предложила использовать облегченный деревянный каркас, утепленный целлюлозной ватой – ЭКОВАТОЙ.  В традиционном деревянном каркасном доме используются стойки 5х15 см. Мы предложили вместо них использовать облегченные деревянные фермы: две стойки 4х8см, жестко связанные между собой раскосами. Толщина ферм для наружных стен 40 см. Расход древесины при этом увеличивается лишь на 50%.

Такие фермы с раскосами практически невозможно качественно утеплить традиционными плитными материалами,  это возможно лишь с применением ЭКОВАТЫ, закачиваемой  под давлением внутрь конструкции, при этом целлюлозные волокна заполняют все узкие, труднодоступные  щели, свойлачиваясь, образуют по- настоящему бесшовный теплоизоляционный контур.

Перекрытие и кровли собираются из аналогичных пространственных ферм, с той лишь разницей, что в кровле используется толщина изоляции и соответственно ферм 50 см.

Технология

Строительство дома начинается с фундамента. Его конструкция определяется грунтами в основании и  весом здания. Поскольку дом получается довольно легким, фундамент тоже может быть облегчен ( например свайный ).

Каркас дома собирается по методу «платформа». На фундаменте монтируется первое перекрытие из балок высотой сечения 40 - 45 см. По нижнему и верхнему поясу балок пришивается плитный материал (например: ОСБ, ЦСП, фанера). Они придают жесткость всему перекрытию, нижний слой 8-10мм служит нижней границей утеплителя, а верхний слой 20 -22мм служит «черновым» полом.

По перекрытию на обвязку устанавливаются стойки стен – фермы по высоте этажа, а по ним опять по обвязке укладываются балки следующего перекрытия. На втором перекрытии, аналогично, монтируются (в зависимости от проекта) стены 2-го этажа и стропильные конструкции. Все стойки связываются наклонными ветровыми связями. Их удобно располагать внутри каркаса – они не мешают дальнейшему утеплению.

После настила кровли, стены обшиваются снаружи. Вариантов обшивки фасада множество. Их выбор определяется индивидуальными предпочтениями заказчика, например:  доска, ЦСП, СМЛ, ОСБ, различные виды сайдинга и др. Под обшивкой обычно устраивается вентиляционный зазор. Он служит для постоянного проветривания и поддержания в сухом состоянии стеновых конструкций и защиты стены от нагрева солнцем в летнюю жару. Внутри стен и перекрытий легко прокладываются все необходимые коммуникации: холодная и горячая вода, электрические провода, канализационные и вентиляционные трубы. После этого стены зашиваются с внутренней стороны и заполняются ЭКОВАТОЙ. Обычно утеплитель закачивается поэтапно: сначала первое перекрытие, затем со второго перекрытия легко заполнить стены первого этажа, затем второй этаж и наконец кровля закачивается из-под «конька». При такой толщине изоляции ЭКОВАТОЙ нет нужды делать с внутренней стороны пароизоляцию, достаточно ветрозащиты, роль которой играет любой плитный материал (ГКЛ, СМЛ, ЦСП, ОСБ…).

Экономика

Удорожание «пассивного дома» например площадью 200 кв.м по сравнению с традиционными каркасными домами происходит за счет увеличения толщины теплоизоляции на 25см и увеличения расхода доски на каркас на 50%.

Пример: дом 200кв.м, с толщиной изоляции стен 40см.

Увеличение теплоизоляции на 120куб.м х 60кг=7200кг эковаты или брикетов 360 х 400=144000 руб.

Увеличение расхода доски 10 куб.м х 6000 = 60000 руб.

Общее удорожание материалов «пассивного дома»: 144+60=204 тыс.руб.

Экономия затрат на устройстве системы отопления:

Отпадает необходимость устанавливать: котел 20-25 кВт, радиаторы отопления на 20кВт, дымоход, насос, система безопасности, трубы, краны, фитинги и т.п. на сумму примерно 150000руб.

Кроме того необходимо подвести газ к системе отопления, или монтировать емкость для жидкого топлива или сжиженного газа. Подведение газа, платежи за подключение, платежи за мощность в комплексе измеряются в несколько сотен тысяч рублей (300-500тыс.руб).

Таким образом, увеличение затрат на теплоизоляцию по стандартам «пассивного дома» вполне перекрываются экономией на монтаже системы отопления, подведении газа или других теплоносителей, не считая даже, что не придется платить в дальнейшем при эксплуатации за расход газа, дизтоплива и т.п.

Строительство «пассивных домов» по предложенной технологии экономически выгодно, дополнительные расходы окупаются даже на этапе строительства!